## Slide 1
Упругие компоненты рельсовых путей наземного ГЭТ.
Юрий Марусев
Руководитель направления «Рельсовый транспорт»
Y O L

## Slide 2: Акустик Групп
Звукоизоляция и защита от шума
Дополнительная звукоизоляция стен и потолков
Звукоизоляция полов
Специальные конструкции для офисов и гостиниц
Шумозащитные экраны
Акустика помещений
Концертные залы
Образовательные учреждения
Кинотеатры, студии
Спортивные сооружения
Виброизоляция
Виброизоляция зданий
Виброизоляция инженерного оборудования
Виброизоляция производственного оборудования
Виброизоляция рельсовых путей

## Slide 3: Getzner
Железная дорога
Тяжелый грузовой транспорт
Высокоскоростной транспорт
Городской ж/д транспорт
Трамвайные пути
Строительство
Виброизоляция зданий
Фундамент на упругих опорах
Деревянные конструкции
Ударный шум
Промышленность
Опоры для техоборудования
Для сооружений
Для подвижного состава
Индивидуально подобранные материалы и продукты по требованию заказчика

## Slide 4: Материалы и решения Рельсовые пути
СМП полноплоскостная опора
Подшпальные прокладки
Заполнитель рельсовой колеи
Подбалластные маты
Вкладки для шпальных башмаков
LVT система
Подрельсовые прокладки
Прокладки для рельсового скрепления
СМП точечная опора
СМП ленточная опора
Рельс в оболочке

## Slide 5
Подбалластные маты
Notes: 5

## Slide 6
Эластичные подбалластные маты
Защитный слой
(геотекстиль)
Упругий слой
(Sylomer, Sylodyn, Ecomer)
Notes: 6

## Slide 7
Защита балласта
Сокращение обслуживания в зонах с уменьшенной толщиной балласта
Защита зданий и сооружений, чувствительных к вибрации
Снижение вторичного воздушного шума (мосты, путепроводы)
Преимущества
Notes: 7

## Slide 8
Железная дорога.
Гагаринский тоннель. 2001 г.
Notes: 8

## Slide 9
Метро. Замоскворецкая линия. 2011 г.
Notes: 9

## Slide 10
Трамвай. ул. Красноказарменная. 2017 г.
Notes: 10

## Slide 11
Трамвай. Красноказарменная ул. 2017 г.
Notes: 11

## Slide 12
Мат виброизоляционный
ТУ 22.21.41-016-85778346-2017
Марка | Толщина, мм | Статический модуль постели, Н/мм³ | Динамический модуль постели на частоте 20 Гц, Н/мм³
ПМ 0,01 | 20 мм | 0,01 | 0,028
Ключевые характеристики
Notes: 12

## Slide 13
Мат виброизоляционный
ТУ 22.21.41-016-85778346-2017
Уровни виброускорения дорожного покрытия, вызванные движением трамваев, в окрестности дома 23 по адресу: г. Москва, Красноказарменная улица, после реконструкции трамвайных путей с использованием виброзащитных матов снизились в частотном диапазоне 31,5-125 Гц на 2-12 дБ на расстоянии 5 м от трамвайных путей и на 2-16 дБ на расстоянии 10 м от трамвайных путей.
Notes: 13

## Slide 14
Подшпальные прокладки
Notes: 14

## Slide 15
Общая информация
Защитный слой
Решётка для монтажа
Упругий слой из Sylomer/Sylodyn

## Slide 16
Преимущества
Увеличение площади контакта между бетонной шпалой и балластом (защита балласта)
Распределение осевого давления на большее количество шпал (выравнивание нагрузок и деформаций)
Повышенное сопротивление сдвигу
Снижение динамических нагрузок (защита от вибрации и структурного шума)
Notes: 16

## Slide 17
Область пера стрелочного перевода
Промежуточная линия
Область крестовины
стрелочного перевода
EW 60 500 – 1:12 (ÖBB)
остряки
стрелка
соединительные пути
контррельсы
сердечник
Последний длинный брус
усовики
Короткий брус
through rails
Главный путь
Боковой путь
Оптимизация стрелочного перевода
Notes: The challenge is to equip turnouts with additional elasticity and at the same time smooth out geometrical discontinuties
Optimizing the support by using elastic elements with different stiffnesses

## Slide 18
Sector 1
Идеализированная система
Модель конечных элементов (3D)
Моделирование
USP
Нагрузка на ось Q
Speed VTrain
Notes: Idealisiertes Modell
Modell FEM

## Slide 19
однородный модуль упругости ≠ однородному вертикальному прогибу
I
II
главный путь
уменьшение модуля упругости не приводит автоматически к лучшему распределению нагрузки  различия в вертикальном прогибе будут увеличиваться!
Стрелочный перевод: Влияние модуля упругости подосновы
Моделирование
прогиб рельса [мм]
позиция [м]
Notes: Turnout area: Influence of the bedding modulus
homogeneous bedding modulus ≠ homogeneous vertical deflection
Reducing the bedding modulus does not automaticially lead to a better load
distribution  the differences in vertical deflection would increase!

## Slide 20: Моделирование
Метод конечных элементов (FEM)
Notes: It is necessary to understand the entire system in order to be able to transpose the positive experiences gained with padded sleepers to applications involving turnouts. The Finite Elemente Model (FEM) can help us to grasp this system.
The following slides show an calculation made with ansys program. One can see the optimization of rail deflection by usage of different elastic layers to smooth out the discontinuties.

## Slide 21
Тип 1
Тип 1
Тип 2
Тип3
Тип 3
Тип 5
Тип 4
Тип 2
C= 0.30 Н/мм³ - 0.13 Н/мм³
Моделирование
Решение  Подшпальные прокладки (ПШП)

## Slide 22
после оптимизации
до
Результаты оптимизации
Моделирование
прогиб рельса[мм]
Notes: Result: Rail stiffness is smoothed!
Black: before
Red: after

## Slide 23
Примеры
Стрелки в Нью-Йорке (NYCT)
( ПШП)

## Slide 24
Примеры
Ассиметричный стрелочный переход в Лондоне  НШП

## Slide 25
15.05.2021
Спасибо
за
Ваше внимание
Юрий Марусев
Yury.Marusev@acoustic.ru
Y O L
Notes: Компания Getzner всегда удается создавать инновации, открывающие новые пути, и тем самым намечать новые рубежи.
Мы создаем инновационную продукцию, повышающую надежность, долговечность и комфортабельность железнодорожных путей.
Мы всегда готовы к сотрудничеству с ГУП-ом "Московский метрополитен"